| S. No. | Description | Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1- | MAGNESIA CHROMITE SPINEL 镁硌尖晶石 622 222 22 622 L 222 L + 22 L 22 L SPECIFICATIONS 规格 MgO 81-86 % Al2O3 4 - 9 % Cr2O3 1 – 4 % CaO 2 % Si02 1 % Fe203 1 - 4 % 体密Bulk Density 2.95 – 3.10 g/cm3 气孔App.Porosity 14–17 % 耐压C.C.Strength 60 N / mm2 R.U.Load 1700 ta, °C Linear Thermal Expansion at 1200 ºC 1.4 % 热膨胀 Thermal Shock Resistance at 950 °C/ air 100 热震稳定性 Thermal Conductivity at 1000 ºC, W / m.k = 2.7 导热系数 | 5,500 Nos. 2,000 Nos. 200 Nos. 550 Nos. 300 Nos. 15 Nos. 15 Nos. |